PE-Schweißstutzen für Gas

Messingmaterial aus bleifreiem, entzinkungsresistentem Silicium-Messing (CW724R).

Elastomere aus gasbeständigem NBR-Material nach DIN EN 682.

Geeignet für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/I bis MOP 10.

Armatur nach DVGW-Arbeitsblatt G5600-1 zertifiziert.

Einerseits mit glattem, orangenem PE-Rohr-Ende nach DIN EN 1555, PE 100-RC, SDR 11, zum Aufsetzen der PE-Schweißmuffe aller Fabrikate, andererseits mit zylindrischem Messing-Außengewinde mit selbstdichtendem O-Ring, abgestimmt auf das EWE-O-Ring-System und einer Dichtheitsprüfung unterzogen.

Abmessung: d … mm x G 1 ½“

Artikel-Nr. 222032.